附件1：

- GB/T 4074.6－2008《绕组线试验方法　第6部分：热性能》

- 国家标准第1号修改单

用下表代替表3：

表3　在交叉点上施加的负荷

| 导体标称直径 mm |  | 负荷 N | 导体标称直径 mm |  | 负荷 N |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 大于 | 小于或等于 |  | 大于 | 小于或等于 |  |
| 0.020 0.032 0.050 0.080 0.125 0.200 | 0.032 0.050 0.080 0.125 0.200 0.315 | 0.25 0.40 0.70 1.25 2.20 2.20 | 0.315 0.500 0.800 1.250 2.000 | 0.500 0.800 1.250 2.000 － | 4.50 9.00 18.00 36.00 70.00 |

附件2：

- GB/T 6109.1－2008《漆包圆绕组线　第1部分：一般规定》

- 国家标准第1号修改单

1.用下表代替表D.1：

表D.1　型号示例对照表

| IEC代号 | GB/T 6109-2008型号 |
| --- | --- |
| IEC 60317-3—0.500 Grade 2 | QZ-2/155 0.500 GB/T 6109.2 |
| IEC 60317-12—0.500 Grade 2 | QQ-2/120 0.500 GB/T 6109.3 |
| IEC 60317-4—0.500 Grade 2 | QA-2/130 0.500 GB/T 6109.4 |
| IEC 60317-8—0.500 Grade 2 | QZY-2/180 0.500 GB/T 6109.5 |
| IEC 60317-7—0.500 Grade 2 | QY-2/220 0.500 GB/T 6109.6 |
| IEC 60317-34—0.500 Grade 2 | QZ-2/130L 0.500 GB/T 6109.7 |
| IEC 60317-19—0.500 Grade 2 | Q(A/X)-2/130 0.500 GB/T 6109.9 |
| IEC 60317-20—0.500 Grade 2 | QA-2/155 0.500 GB/T 6109.10 |
| IEC 60317-21—0.500 Grade 2 | Q(A/X)-2/155 0.500 GB/T 6109.11 |
| IEC 60317-22—0.500 Grade 2 | Q(ZY/X)-2/180 0.500 GB/T 6109.12 Q(Z/X)-2/180 0.500 GB/T 6109.12 |
| IEC 60317-23—0.500 Grade 2 | QZYH-2/180 0.500 GB/T 6109.13 |
| IEC 60317-26—0.500 Grade 2 | QXY-2/200 0.500 GB/T 6109.14 |
| IEC 60317-2—0.500 Grade 2B | QAN-2B/130 0.500 GB/T 6109.15 |
| IEC 60317-35—0.500 Grade 2B | QAN-2B/155 0.500 GB/T 6109.16 |
| IEC 60317-36—0.500 Grade 2B | QZYHN-2B/180 0.500 GB/T 6109.17 |
| IEC 60317-37—0.500 Grade 2B | QZYN-2B/180 0.500 GB/T 6109.18 |
| IEC 60317-38—0.500 Grade 2B | Q(Z/XY)N-2B/200 0.500 GB/T 6109.19 Q(ZY/XY)N-2B/200 0.500 GB/T 6109.19 |
| IEC 60317-13—0.500 Grade 2 | Q(Z/XY)-2/200 0.500 GB/T 6109.20 Q(ZY/XY)-2/200 0.500 GB/T 6109.20 |
| IEC 60317-42—0.500 Grade 2 | QZXY-2/200 0.500 GB/T 6109.21 |
| IEC 60317-46—0.500 Grade 2 | QY(F)-2/240 0.500 GB/T 6109.22 |
| IEC 60317-51—0.500 Grade 2 | QA-2/180 0.500 GB/T 6109.23 |

2.用下表代替表E.1：

表E.1　试验项目类别

| 序号 | 项 目 名 称 | 试验类别 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 尺寸 | T，S |
| 1.1 | 导体直径 |  |
| 1.2 | 导体不圆度 |  |
| 1.3 | 漆膜厚度 |  |
| 1.4 | 最大外径 |  |
| 2 | 电阻 | T，S |
| 3 | 伸长率 | T，S |
| 4 | 回弹性 | T，S |
| 5 | 柔韧性和附着性 | T，S |
| 5.1 | 圆棒卷绕试验 |  |
| 5.2 | 拉伸试验 |  |
| 5.3 | 急拉断试验 |  |
| 5.4 | 剥离试验 |  |
| 6 | 热冲击 | T，S |
| 7 | 软化击穿 | T，S |
| 8 | 耐刮 | T，S |
| 9 | 耐溶剂 | T，S |
| 10 | 击穿电压 | T，S |
| 10.1 | 在室温下 |  |
| 10.2 | 在高温下 |  |
| 11 | 漆膜连续性 | T，S |
| 12 | 温度指数 | T |
| 13 | 耐冷冻剂 | T，S |
| 14 | 直焊性 | T，S |
| 15 | 热粘合 | T，S |
| 16 | 介质损耗系数 | T |
| 17 | 耐变压器油 | T，S |
| 18 | 失重 | T，S |
| 19 | 针孔试验 | T，S |
| 20 | 包装 | R |

附件3：

- GB/T 7673.2－2008《纸包绕组线 第2部分：纸包圆线》

- 国家标准第1号修改单

将第4.2条中的“纸包圆线最大外径为最大导体尺寸和2倍绝缘厚度最大值之和，当最大外径在规定值范围内，允许纸绝缘厚度超过表2规定。”修改为：“纸包圆线最大外径为最大导体尺寸和绝缘厚度最大值之和，当最大外径在规定值范围内，允许纸绝缘厚度超过表2规定。”

附件4：

- GB/T 7673.3－2008《纸包绕组线 第3部分：纸包铜扁线》

- 国家标准第1号修改单

将第4.5条中的“最大外形尺寸应不超过4.2规定的导体最大尺寸与2倍于4.4规定的绝缘厚度最大值之和。”修改为：“最大外形尺寸应不超过4.2规定的导体最大尺寸和4.4规定的绝缘厚度最大值之和。”