附件

- GB 1499.1-2008《钢筋混凝土用钢 第1部分：热轧光圆钢筋》

- 国家标准第1号修改单

1 将表1中有关HPB235的内容删除，修改为：

表1

| 产品名称 | 牌号 | 牌号构成 | 英文字母含义 |
| --- | --- | --- | --- |
| 热轧光圆 钢筋 | HPB300 | 由HPB+屈服强度特征值构成 | HPB—热轧光圆钢筋的英文 (Hot rolled Plain Bars)缩写。 |

2 将表5中有关HPB235的内容删除，修改为：

表 5

| 牌号 | 化学成分（质量分数），% 不大于 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | C | Si | Mn | P | S |
| HPB300 | 0.25 | 0.55 | 1.50 | 0.045 | 0.050 |

3 将表6中有关HPB235的内容删除，修改为：

表 6

| 牌号 | ReL MPa | Rm MPa | A % | Agt ％ | 冷弯试验180° d-弯芯直径 a-钢筋公称直径 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 不小于 |  |  |  |  |
| HPB300 | 300 | 420 | 25.0 | 10.0 | d=a |

4 将4.1条修改为“钢筋屈服强度特征值为300级”。