2015年第30号

关于批准发布GB150.2-2011《压力容器

第2部分：材料》国家标准

第1号修改单的公告

国家标准化管理委员会批准GB150.2-2011《压力容器 第2部分：材料》国家标准第1号修改单，自2016年3月1日起开始实施，现予以公布（见附件）。

国家标准委

2015年9月30日

附件

GB150.2-2011《压力容器 第2部分：材料》

国家标准第1号修改单

一、第2章规范性引用文件最后增加三个标准：

ASME Ⅱ A SA-387M：2013  ASME锅炉及压力容器规范 第2卷 材料  A篇 铁基材料 SA 387M 压力容器用铬-钼合金钢板（2013 ASME Boiler and Pressure Vessel Code ⅡMaterials  Part A Ferrous Materials Specifications SA-387M Specification for Pressure Vessel Plates,Alloy Steel,Chromium-Molybdenum）

ASME Ⅱ A SA-516M：2013  ASME锅炉及压力容器规范 第2卷 材料  A篇 铁基材料 SA 516M 中、低温压力容器用碳素钢钢板（2013 ASME Boiler and Pressure Vessel Code ⅡMaterials  Part A Ferrous Materials Specifications SA-516M Specification for Pressure Vessel Plates,Carbon Steel,for Moderate-and Lower Temperature Service）

ASME Ⅱ A SA-537M：2013  ASME锅炉及压力容器规范 第2卷 材料  A篇 铁基材料 SA 537M 压力容器用碳锰硅热处理钢板（2013 ASME Boiler and Pressure Vessel Code ⅡMaterials  Part A Ferrous Materials Specifications SA-537M Specification for Pressure Vessel Plates,Heat-Treated,Carbon-Manganese-Silicon Steel）

二、第4.1条增加GB/SA 516 Gr70，GB/SA 537 Cl 1和 GB/SA 387 Gr12 Cl 2三个钢板牌号，给出了三个牌号的化学成分、使用状态、厚度、使用温度范围、许用应力、超声检测要求。具体修改如下：

（一）表2中Q345R后加入GB/SA 516 Gr70、GB/SA 537 Cl 1，15CrMoR后加入 GB/SA 387 Gr12 Cl 2。原标准中表2修改后见本修改单表2。

（二）表3中钢号Q245R、Q345R一栏修改为Q245R、Q345R、GB/SA 516 Gr70、GB/SA 537 Cl 1； GB/SA 387 Gr12 Cl 2纳入Cr-Mo系栏。原标准中表3修改后见本修改单表3。

（三）表4中Q345R后加入GB/SA 516 Gr70和GB/SA 537 Cl 1。原标准中表2修改后见本修改单表4。

（四）第4.1.4条中a),b),c)相应修改为：

a）用于多层容器内筒的Q245R、Q345R和GB/SA516 Gr70；

b）用于壳体的厚度大于36mm的Q245R、Q345R和GB/SA516 Gr70；

c）用于其它受压元件（法兰、管板、平盖等）的厚度大于50mm的Q245R、Q345R和GB/SA516 Gr70。

（五）第4.1.12条最后增加如下文字：

允许使用ASME Ⅱ A SA-516M:2013、ASME Ⅱ A  SA-537M:2013和ASME Ⅱ A  SA-387M:2013中的SA 516 Gr70， SA 537 Cl 1和 SA 387 Gr12 Cl 2钢板，其使用状态、厚度、使用温度范围、许用应力、超声检测要求，以及使用温度下限分别按表2、表3和表4中的GB/SA 516 Gr70、 GB/SA 537 Cl 1和GB/SA 387 Gr12 Cl 2钢板的相应规定；其C、P、S含量和A、KV2指标：GB/SA 516 Gr70和 GB/SA 537 Cl 1应满足Q345R的相关要求，GB/SA 387 Gr12 Cl 2应满足15CrMoR的相关要求。

表2  碳素钢和低合金钢钢板许用应力

| 钢号 | 钢板 标准 | 使用 状态 | 厚度 mm | 室温 强度指标 |  | 在下列温度（℃）下的许用应力/MPa |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Rm MPa | ReL MPa | ≤20 | 100 | 150 | 200 | 250 | 300 | 350 | 400 | 425 | 450 | 475 | 500 | 525 | 550 | 575 | 600 |  |
| Q245R | GB 713 | 热轧，控轧，正火 | 3～16 | 400 | 245 | 148 | 147 | 140 | 131 | 117 | 108 | 98 | 91 | 85 | 61 | 41 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ＞16～36 | 400 | 235 | 148 | 140 | 133 | 124 | 111 | 102 | 93 | 86 | 84 | 61 | 41 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ＞36～60 | 400 | 225 | 148 | 133 | 127 | 119 | 107 | 98 | 89 | 82 | 80 | 61 | 41 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ＞60～100 | 390 | 205 | 137 | 123 | 117 | 109 | 98 | 90 | 82 | 75 | 73 | 61 | 41 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ＞100～150 | 380 | 185 | 123 | 112 | 107 | 100 | 90 | 80 | 73 | 70 | 67 | 61 | 41 |  |  |  |  |  |  |
| Q345R | GB 713 | 热轧，控轧，正火 | 3～16 | 510 | 345 | 189 | 189 | 189 | 183 | 167 | 153 | 143 | 125 | 93 | 66 | 43 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ＞16～36 | 500 | 325 | 185 | 185 | 183 | 170 | 157 | 143 | 133 | 125 | 93 | 66 | 43 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ＞36～60 | 490 | 315 | 181 | 181 | 173 | 160 | 147 | 133 | 123 | 117 | 93 | 66 | 43 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ＞60～100 | 490 | 305 | 181 | 181 | 167 | 150 | 137 | 123 | 117 | 110 | 93 | 66 | 43 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ＞100～150 | 480 | 285 | 178 | 173 | 160 | 147 | 133 | 120 | 113 | 107 | 93 | 66 | 43 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ＞150～200 | 470 | 265 | 174 | 163 | 153 | 143 | 130 | 117 | 110 | 103 | 93 | 66 | 43 |  |  |  |  |  |  |
| GB/SA 516 Gr70 | ASME Ⅱ A SA-516M：2013 | 热轧，控轧，正火 | 3～200 | 485 | 260 | 174 | 163 | 153 | 143 | 130 | 117 | 110 | 103 | 93 | 66 | 43 |  |  |  |  |  | 2，3，4 |
| GB/SA 537 Cl 1 | ASME Ⅱ A SA-537M：2013 | 正火 | 3～60 | 485 | 345 | 174 | 163 | 153 | 143 | 130 | 117 | 110 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2，3，4 |
|  |  |  | ＞60～100 | 450 | 310 | 158 | 150 | 140 | 131 | 119 | 107 | 101 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Q370R | GB 713 | 正火 | 10～16 | 530 | 370 | 196 | 196 | 196 | 196 | 190 | 180 | 170 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ＞16～36 | 530 | 360 | 196 | 196 | 196 | 193 | 183 | 173 | 163 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ＞36～60 | 520 | 340 | 193 | 193 | 193 | 180 | 170 | 160 | 150 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 18MnMoNbR | GB 713 | 正火加回火 | 30～60 | 570 | 400 | 211 | 211 | 211 | 211 | 211 | 211 | 211 | 207 | 195 | 177 | 117 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ＞60～100 | 570 | 390 | 211 | 211 | 211 | 211 | 211 | 211 | 211 | 203 | 192 | 177 | 117 |  |  |  |  |  |  |
| 13MnNiMoR | GB 713 | 正火加回火 | 30～100 | 570 | 390 | 211 | 211 | 211 | 211 | 211 | 211 | 211 | 203 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ＞100～150 | 570 | 380 | 211 | 211 | 211 | 211 | 211 | 211 | 211 | 200 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

表2（续）

| 钢号 | 钢板 标准 | 使用 状态 | 厚度 mm | 室温 强度指标 |  | 在下列温度（℃）下的许用应力/MPa |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Rm MPa | ReL MPa | ≤20 | 100 | 150 | 200 | 250 | 300 | 350 | 400 | 425 | 450 | 475 | 500 | 525 | 550 | 575 | 600 |  |
| 15CrMoR | GB 713 | 正火 加回火 | 6～60 | 450 | 295 | 167 | 167 | 167 | 160 | 150 | 140 | 133 | 126 | 122 | 119 | 117 | 88 | 58 | 37 |  |  |  |
|  |  |  | ＞60～100 | 450 | 275 | 167 | 167 | 157 | 147 | 140 | 131 | 124 | 117 | 114 | 111 | 109 | 88 | 58 | 37 |  |  |  |
|  |  |  | ＞100～150 | 440 | 255 | 163 | 157 | 147 | 140 | 133 | 123 | 117 | 110 | 107 | 104 | 102 | 88 | 58 | 37 |  |  |  |
| GB/SA387 Gr12 Cl 2 | ASME Ⅱ A SA-387M：2013 | 正火 加回火 | 6～150 | 450 | 275 | 128 | 125 | 123 | 123 | 123 | 123 | 123 | 123 | 123 | 123 | 123 | 94 | 62 | 41 |  |  | 2，3，4 |
| 14Cr1MoR | GB 713 | 正火 加回火 | 6~100 | 520 | 310 | 193 | 187 | 180 | 170 | 163 | 153 | 147 | 140 | 135 | 130 | 123 | 80 | 54 | 33 |  |  |  |
|  |  |  | ＞100～150 | 510 | 300 | 189 | 180 | 173 | 163 | 157 | 147 | 140 | 133 | 130 | 127 | 121 | 80 | 54 | 33 |  |  |  |
| 12Cr2Mo1R | GB 713 | 正火 加回火 | 6~150 | 520 | 310 | 193 | 187 | 180 | 173 | 170 | 167 | 163 | 160 | 157 | 147 | 119 | 89 | 61 | 46 | 37 |  |  |
| 12Cr1MoVR | GB 713 | 正火 加回火 | 6~60 | 440 | 245 | 163 | 150 | 140 | 133 | 127 | 117 | 111 | 105 | 103 | 100 | 98 | 95 | 82 | 59 | 41 |  |  |
|  |  |  | ＞60～100 | 430 | 235 | 157 | 147 | 140 | 133 | 127 | 117 | 111 | 105 | 103 | 100 | 98 | 95 | 82 | 59 | 41 |  |  |
| 12Cr2MolVR | — | 正火 加回火 | 30～120 | 590 | 415 | 219 | 219 | 219 | 219 | 219 | 219 | 219 | 219 | 219 | 193 | 163 | 134 | 104 | 72 |  |  | 1 |
| 16MnDR | GB 3531 | 正火，正火加回火 | 6～16 | 490 | 315 | 181 | 181 | 180 | 167 | 153 | 140 | 130 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ＞16～36 | 470 | 295 | 174 | 174 | 167 | 157 | 143 | 130 | 120 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ＞36～60 | 460 | 285 | 170 | 170 | 160 | 150 | 137 | 123 | 117 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ＞60～100 | 450 | 275 | 167 | 167 | 157 | 147 | 133 | 120 | 113 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ＞100～120 | 440 | 265 | 163 | 163 | 153 | 143 | 130 | 117 | 110 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 15MnNiDR | GB 3531 | 正火，正火加回火 | 6～16 | 490 | 325 | 181 | 181 | 181 | 173 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ＞16～36 | 480 | 315 | 178 | 178 | 178 | 167 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ＞36～60 | 470 | 305 | 174 | 174 | 173 | 160 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

表2（续）

| 钢号 | 钢板 标准 | 使用 状态 | 厚度 mm | 室温 强度指标 |  | 在下列温度（℃）下的许用应力，MPa |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Rm MPa | ReL MPa | ≤20 | 100 | 150 | 200 | 250 | 300 | 350 | 400 | 425 | 450 | 475 | 500 | 525 | 550 | 575 | 600 |  |
| 15MnNiNbDR | — | 正火，正火加回火 | 10～16 | 530 | 370 | 196 | 196 | 196 | 196 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |
|  |  |  | ＞16～36 | 530 | 360 | 196 | 196 | 196 | 193 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ＞36～60 | 520 | 350 | 193 | 193 | 193 | 187 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 09MnNiDR | GB 3531 | 正火，正火加回火 | 6～16 | 440 | 300 | 163 | 163 | 163 | 160 | 153 | 147 | 137 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ＞16～36 | 430 | 280 | 159 | 159 | 157 | 150 | 143 | 137 | 127 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ＞36～60 | 430 | 270 | 159 | 159 | 150 | 143 | 137 | 130 | 120 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ＞60～120 | 420 | 260 | 156 | 156 | 147 | 140 | 133 | 127 | 117 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 08Ni3DR | — | 正火，正火加回火，调质 | 6～60 | 490 | 320 | 181 | 181 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |
|  |  |  | ＞60～100 | 480 | 300 | 178 | 178 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 06Ni9DR | — | 调质 | 6～30 | 680 | 560 | 252 | 252 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |
|  |  |  | ＞30～40 | 680 | 550 | 252 | 252 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 07MnMoVR | GB 19189 | 调质 | 10～60 | 610 | 490 | 226 | 226 | 226 | 226 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 07MnNiVDR | GB 19189 | 调质 | 10～60 | 610 | 490 | 226 | 226 | 226 | 226 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 07MnNiMoDR | GB 19189 | 调质 | 10～50 | 610 | 490 | 226 | 226 | 226 | 226 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12MnNiVR | GB 19189 | 调质 | 10～60 | 610 | 490 | 226 | 226 | 226 | 226 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 注1：该钢板的技术要求见附录A。 注2：对应 GB150.3中的适用B曲线图分别为：GB/SA 516 Gr70（≤475℃）——图4-4；GB/SA537 Cl 1 （≤350℃）——图4-4；GB/SA 387 Gr12 Cl 2（≤150℃）——图4-6，（150～400℃）——图4-5。 注3：对应NB/T 47014中的母材组别号分别为：GB/SA 516 Gr70——Fe-1-2；GB/SA537 Cl 1——Fe-1-2；GB/SA 387 Gr12 Cl 2——Fe-4-1。 注4：GB/SA 516 Gr70、GB/SA537 Cl 1 、GB/SA 387 Gr12 Cl 2分别等同于ASME Ⅱ A SA-516M:2013、ASME Ⅱ A SA-537M:2013和ASME Ⅱ A SA-387M:2013中的SA 516 Gr70， SA 537 Cl 1和 SA 387 Gr12 Cl 2。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

表3  壳体用钢板超声检测要求

| 钢号 | 钢板厚度 mm | 容器使用条件 | 质量等级 |
| --- | --- | --- | --- |
| Q245R Q345R SA 516 Gr70 SA 537 Cl 1 | ＞30~36 | — | 不低于Ⅲ级 |
|  | ＞36 | — | 不低于Ⅱ级 |
| Q370R Mn-Mo系 Cr-Mo系 （含SA 387 Gr12 Cl 2） Cr-Mo-V系 | ＞25 | — | 不低于Ⅱ级 |
| 16MnDR Ni系低温钢 （调质状态除外） | ＞20 | — | 不低于Ⅱ级 |
| 调质状态 使用的钢号 | ＞16 | — | Ⅰ级 |
| 多层容器 内筒钢板 | ≥12 | — | Ⅰ级 |
| — | ≥12 | 介质毒性程度为极度或高度危害； 在湿H2S环境中使用； 设计压力大于或等于10MPa。 | 不低于Ⅱ级 |

表4 钢板的使用温度下限

| 钢 号 | 钢板厚度 mm | 使用状态 | 冲击试验要求 |  | 使用温度下限 ℃ |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 中常温用钢板 |  |  |  |  |  |  |
| Q245R | ＜6 | 热轧、 控轧、 正火 | 免做冲击 |  | -20 |  |
|  | 6~12 |  | 0℃冲击 |  | -20 |  |
|  | ＞12~16 |  |  |  | -10 |  |
|  | ＞16~150 |  |  |  | 0 |  |
|  | ＞12~20 | 热轧、控轧 | -20℃冲击 （协议） |  | -20 |  |
|  | ＞12~150 | 正火 |  |  | -20 |  |
| Q345R | ＜6 | 热轧、 控轧、 正火 | 免做冲击 |  | -20 |  |
|  | 6~20 |  | 0℃冲击 |  | -20 |  |
|  | ＞20~25 |  |  |  | -10 |  |
|  | ＞25~200 |  |  |  | 0 |  |
|  | ＞20~30 | 热轧、控轧 | -20℃冲击 （协议） |  | -20 |  |
|  | ＞20~200 | 正火 |  |  | -20 |  |
| GB/SA516 Gr70 | 3～200 | 热轧、控轧、正火 | 0℃冲击 |  | 0 |  |
|  |  |  | -20℃冲击 |  | -20 |  |
| GB/SA 537 Cl 1 | 3～100 | 正火 | 0℃冲击 |  | 0 |  |
|  |  |  | -20℃冲击 |  | -20 |  |
| Q370R | 10~60 | 正火 | -20℃冲击 |  | -20 |  |
| 18MnMoNbR | 30~100 | 正火加回火 | 0℃冲击 |  | 0 |  |
|  |  |  | -10℃冲击 （协议） |  | -10 |  |
| 13MnNiMoR | 30~150 | 正火加回火 | 0℃冲击 |  | 0 |  |
|  |  |  | -20℃冲击 （协议） |  | -20 |  |
| 07MnMoVR | 10~60 | 调质 | -20℃冲击 |  | -20 |  |
| 12MnNiVR | 10~60 | 调质 | -20℃冲击 |  | -20 |  |
| 低温用钢板 |  |  |  |  |  |  |
| 16MnDR | 6~60 | 正火, 正火加回火 |  | -40℃冲击 |  | -40 |
|  | ＞60~120 |  |  | -30℃冲击 |  | -30 |
| 15MnNiDR | 6~60 | 正火, 正火加回火 |  | -45℃冲击 |  | -45 |
| 15MnNiNbDR | 10~60 | 正火, 正火加回火 |  | -50℃冲击 |  | -50 |
| 09MnNiDR | 6~120 | 正火, 正火加回火 |  | -70℃冲击 |  | -70 |
| 08Ni3DR | 6~100 | 正火, 正火加回火, 调质 |  | -100℃冲击 |  | -100 |
| 06Ni9DR | 6~40 (6~12) | 调质（或两次正火加回火） |  | -196℃冲击 |  | -196 |
| 07MnNiVDR | 10~60 | 调质 |  | -40℃冲击 |  | -40 |
| 07MnNiMoDR | 10~50 | 调质 |  | -50℃冲击 |  | -50 |

印送：各省、自治区、直辖市质量技术监督局，总局各直属检验检疫局，

国务院各有关部门、行业协会、集团公司，总局各司（局）、直属

挂靠单位，全国各直属标准化技术委员会。

国家标准化管理委员会办公室                2015年9月30日印发