2015年第37号

关于批准发布GB 25990-2010《车辆尾部

标志板》国家标准第1号修改单的公告

国家标准化管理委员会批准GB 25990-2010《车辆尾部标志板》国家标准第1号修改单，自2016年7月1日起实施，现予以公布（见附件）。

国家标准委

2015年12月1日

附件

GB 25990-2010《车辆尾部标志板》

国家标准第1号修改单

一、第一章 范围的a）增加“5）货车底盘改装的专业作业车。”

二、“3.2标志板的类别”一条做如下修改：

（一）3.2.3条修改为“1类重型车辆标志板   rear marking plate for heavy vehicles ( class 1 )  由红色荧光材料和黄色回复反射材料带交替构成，形状为矩形的标志板，适用于载货车和牵引车。”

（二）3.2.4条改修为“2类长型车辆标志板   rear marking plate for long vehicles ( class 2 )  边框由红色荧光材料构成，中心由黄色回复反射材料构成的，形状为矩形的标志板，适用于挂车和半挂车。”

（三）3.2.5条修改为“3类重型车辆标志板   rear marking plate for heavy vehicles ( class 3 )  由红色和黄色回复反射材料带交替构成，形状为矩形的标志板，适用于载货车和牵引车。”

（四）3.2.6条修改为“4类长型车辆标志板   rear marking plate for long vehicles ( class 4 )  边框由红色回复反射材料构成，中心由黄色回复反射材料构成的，形状为矩形的标志板，适用于挂车和半挂车。”

三、第五章表4修改为：

表4  回复反射系数R＇

单位为坎德拉每勒克斯平方米

| 照射角β | β1 | 0° | 0° | 0° | 0° | 0° |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | β2 | 5° | 20° | 30° | 40° | 60° |
| 观察角α 20＇ | 黄色回复反射材料 | 300 | / | 180 | 75 | 10 |
|  | 红色回复反射材料a | 120 | 60 | 30 | 10 | / |
|  | 红色回复反射材料b | 10 | 7 | 4 | / | / |
|  | 红色回复反射材料c | 10 | / | 7 | 4 |  |
| a 低速车辆的标志板边缘使用的回复反射材料。 b 低速车辆的标志板中央使用的回复反射材料。 c 重型和长型车辆的标志板使用的回复反射材料。 |  |  |  |  |  |  |

印送：各省、自治区、直辖市质量技术监督局，总局各直属检验检疫局，

国务院各有关部门、行业协会、集团公司，总局各司（局）、直属

挂靠单位，全国各直属标准化技术委员会。

国家标准化管理委员会办公室                2015年12月4日印发