2015年第5号

关于批准发布GB 11887-2012《首饰 贵金属

纯度的规定及命名方法》第1号

修改单的公告

国家标准化管理委员会批准发布GB 11887-2012《首饰 贵金属纯度的规定及命名方法》第1号修改单，自2016年5月4日起实施，现予以公布（见附件）。

国家标准委

2015年2月11日

附件

GB 11887-2012《首饰 贵金属纯度的规定

及命名方法》第1号修改单

一、第4章更改为：

4.1 纯度以最低值表示，不得有负公差。贵金属及其合金的纯度范围见表1。

表1 贵金属及其合金的纯度范围

| 贵金属及其合金 | 纯度 | 纯度的其它表示方法 |
| --- | --- | --- |
| 金及其合金 | 375 | 9K |
|  | 585 | 14K |
|  | 750 | 18K |
|  | 916 | 22K |
|  | 990 | 足金 |
| 铂及其合金 | 850 | — |
|  | 900 | — |
|  | 950 | — |
|  | 990 | 足铂，足铂金，足白金 |
| 钯及其合金 | 500 | — |
|  | 950 | — |
|  | 990 | 足钯，足钯金 |
| 银及其合金 | 800 | — |
|  | 925 | — |
|  | 990 | 足银 |
| - 24K的理论值为1000‰。 - “足（金、铂、钯、银）”是本标准规定的首饰产品的最高纯度，是指其贵金属含量不低于990‰。 |  |  |

4.2 首饰配件材料的纯度应与主体一致。因强度和弹性的需要，配件材料应符合以下规定：

- 4.2.1 金含量不低于916‰（22K）的金首饰，其配件的金含量不得低于900‰。

- 4.2.2 铂含量不低于950‰的铂首饰，其配件的铂含量不得低于900‰。

- 4.2.3 钯含量不低于950‰的钯首饰，其配件的钯含量不得低于900‰。

- 4.2.4 足银首饰，其配件的银含量不得低于925‰。

4.3 贵金属及其合金首饰中所含元素不得对人体健康有害，所含有害元素应符合GB 28480的规定。

二、第7章更改为：

7.1贵金属首饰命名内容只能包括纯度、材料、宝石名称和首饰品种。命名名称的前、后不得再有其他内容。

示例1：18K金红宝石戒指

示例2：Pt900钻石戒指

7.2贵金属材料及纯度的命名依据表1的规定。

7.3贵金属首饰品种的命名依据QB/T 1689的规定。

7.4镶嵌宝石的鉴定及命名按照GB/T 16552、GB/T 16553、GB/T 16554、GB/T 18781、GB/T 23885进行。镶嵌首饰上的宝石，其品质分级作为参考级别。

三、表B.1更改为：

| 本标准的章条编号 | 技术性差异 | 原 因 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 增加了标准的使用范围和规定的内容。 | 符合我国国情及市场需求。 |
| 2 | 增加了规范性引用文件 | 便于标准的理解和执行。 |
| 3 | 增加了“印记”、“产品标识”的术语和定义 | 便于标准的理解。 |
| 4.1 | 表1中增加了“足金、足铂、足钯、足银”等贵金属纯度。 | 符合我国国情及市场需求。 |
| 4.2 | 增加关于首饰配件的要求 | 符合我国国情。 |
| 4.3 | 增加了首饰中有害元素限制的规定 | 保护环境和消费者健康。 |
| 5 | 增加了首饰印记的规定 | 便于标准的执行。 |
| 6 | 列出了我国相应的检测方法标准 | 便于标准的执行。 |
| 7 | 增加了首饰的命名方法 | 便于标准的执行。 |

印送：各省、自治区、直辖市质量技术监督局，总局各直属检验检疫局，

国务院各有关部门、行业协会、集团公司，总局各司（局）、直属

挂靠单位，全国各直属标准化技术委员会。

国家标准化管理委员会办公室                2015年2月11日印发